# BELPAGRAF® SR

Graphite minéral expansé laminé pour joints

Feuille réalisée à partir d'un graphite minéral expansé et laminé d'une grande pureté, renforcée d’une tôle lisse. Les propriétés de ce graphite de très haute qualité font de la PACKSEALS GRAF SR un produit quasi universel, doté d'une excellente tenue aux hautes pressions et températures et particulièrement recommandé pour un emploi sur vapeur d'eau

## CARACTERISTIQUES

Convient pour la plupart des applications en raffinerie, pétrochimie et industrie.

Excellentes propriétés d'étanchéité dans le temps et à différentes températures de service.

Résilience permanente, sans vieillissement ni durcissement.

Stockage illimité.

Autolubrifiant, donc extraction faciles des joints usagés.

Haute résistance à la rupture à haute température.

Ignifuge

Epaisseurs : 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 3 mm.

Dimensions :

- feuille standard :  1500 x 1500 mm, autres dimensions nous consulter.

.

## DONNEES TECHNIQUES

Teneur en graphite….…………………………………………..…….(98 %

#### Teneur en cendres.....…………………..…………………….….……..( 2%

Densité ASTM F1315.…….………………………………….….1.5 g / cmc

#### Chlorures lixiviables..……………….……………………………..( 50 ppm

Fluor.lixiviables.………………………….…..………………..…( 995 ppm

Sulfure lixiviables……….…………………………………………( 25 ppm

Compressibilité ASTM …..…………………………………………….40 %

Récupération élastique ASTM F152.…………………………………( 20 %

RésistAnce à la traction…………………………………………….( 20MPa

Température d'application :

Atmosphère inerte………………….…………………………………..700°C

Atmosphère oxydante…………….….…………………………………550°C

Pression maximum………………..……………………………….….150 bar

## QUALITE

PAKSEALS GRAF SR : : feuille de graphite renforcée avec une feuille métallique lisse en acier inoxydable AISI 316 L de 0.05 mm.

## DIAGRAMME TEMPERATURE PRESSION

Pression en bar

# Text boxes

T

e

m

p.

°c