CM 1200 SC

PLAQUE D'ISOLATION THERMIQUE SANS CERAMIQUE

Plaque d'isolation thermique sans céramique à base d'aluminium naturel et de silicate de calcium renforcé par un liant organique.

COMPOSITION CHIMIQUE

Al2O3	17,9 %

SiO2	44,5 %

Fe2O3	1,2 %

MgO	0,2 %

CaO	20,0 %

Na2O K2O	0,9 %

Lien	12,8 %

CARACTERISTIQUES

* Couleur : beige/gris

* Densité : 0,8 - 1,1  g/cm3

* Température maxi d’utilisation : 1100° C

* Perte au feu à 900° C: 14,2 %

* Masse volumique DIN 3752 : 960 Kg/m³

* Conductibilité thermique selon DIN 52612 :

à 400° C : 0,12 W/mK

à 600° C : 0,13 W/mK

à 800° C : 0,16 W/mK

à 1000° C : 0,20 W/mK

* Augmentation de l'épaisseur après 24 h : 0,6 % à 1100° C

* Un produit sans liant synthétique

UTILISATION

* Isolation thermique

* Remplace l’amiante dans pratiquement toutes ses applications.

* Tous joints découpés.

CONDITIONNEMENT

* Format standard : 1000 x 1000 mm

* Tolérance en largeur : ± 10 %

* Epaisseurs de 1 à 10 mm

* Tolérance d'épaisseur admissible : ± 10 %

| Epaisseur en mm | 1* | 1.5* | 2 | 2.5* | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nbre de plaques/Bte | 50 | 30 | 25 | 20 | 17 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 |

Les épaisseurs avec * ne sont pas tenues en stock.