BELPA® CSA 28

# Feuille comprimée pour joints

## COMPOSITION

Feuille comprimée fabriquée à partir de fibres organiques et minérales mélangées avec un liant de caoutchouc NBR.

Cette feuille est compatible pour une large gamme d’applications avec des conditions de service modérées. Elle offre une bonne résistance aux huiles et a une faible perméabilité aux gaz, ce qui en fait un produit aux propriétés satisfaisantes pour la plupart des applications industrielles avec basses et moyennes températures ou pressions ( air, eau, huiles, solvants, etc).

### DONNEES TECHNIQUES**

| COULEUR | VERTE |
| --- | --- |
| Dimensions de la feuille* (mm) | 1500 X 1500 |
| Epaisseur standard* (mm) | 0.5, 0.8, 1, 1.5, 2, 3 |
| Densité (± 10%) | 1.75 g/cm3 |
| Compressibilité ASTM F-36A | 7% - 15% |
| Récupération ASTM F-36A | >45% |
| Résistance à la traction transversale ASTM F-152 | 7 MPa |
| Perméabilité au gaz DIN 3535/6 | <0.5 cm3/min |
| AUGMENTATION EPAISSEUR ASTM F-146 |  |
| ASTM huile N° 1 5h 150°C | <5% |
| ASTM huile N° 3 5h 150°C | <10% |
| ASTM fuel B 5h RT | <12% |

*	existe également en format 2000 x 2000

DIAGRAMME  PRESSION-TEMPERATURE	INTERPRETATION DIAGRAMME P-T

Le diagramme P-T n'est qu'une aide à la décision du chargé de projet, qui connaît la pression, la température et les autres conditions, dans le choix de matériau pour joints. Le diagramme P-T ne garantit pas à lui seul le choix du produit pour une application.

Puisque les conditions de service dépendent en grande partie des conditions d’installation qui sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité de garantie ne peut être déduite de l'information ou des recommandations faites sur cette fiche technique.

Nous nous réservons le droit de changer les propriétés du produit sans avis préalable.

# Text boxes

1 Zone application satisfaisante sans étude spéciale

2. Zone dans laquelle l'application doit être faite après consultation

Une étude technique est recommandée

3. Zone d'application non-recommandée.