BELPA® CSA 45

# Feuille comprimée pour joints

## COMPOSITION

Feuille comprimée fabriquée à partir de fibres organiques et minérales mélangées avec un liant de caoutchouc et NBR.

Ce produit offre une bonne résistance aux huiles et aux gaz basse perméabilité. Il a des propriétés satisfaisantes pour une large application à basse température et pression comme l'air, l'eau, les huiles, les solvants, etc.

### DONNEES TECHNIQUES**

| COULEUR | JAUNE PALE |
| --- | --- |
| Dimensions de la feuille* (mm) | 2000 X 1500 |
| Epaisseur standard* (mm) | 0.8, 1, 1.5, 2, 3 |
| Densité (± 10%) | 1.7 g/cm3 |
| Compressibilité ASTM F-36A | 9% - 15% |
| Récupération ASTM F-36A | >50% |
| Résistance à la traction transversale ASTM F-152 | 7 MPa |
| Perméabilité au gaz DIN 3535/6 | <1 cm3/min |
| AUGMENTATION EPAISSEUR ASTM F-146 |  |
| ASTM huile N° 1 5h 150°C | <5% |
| ASTM huile N° 3 5h 150°C | <12% |
| ASTM fuel B 5h RT | <12% |

*   autres dimensions : sur demande

** Propriétés typiques pour épaisseur 2mm

DIAGRAMME  PRESSION-TEMPERATURE	INTERPRETATION DIAGRAMME P-T

Le diagramme P-T n'est qu'une aide à la décision du chargé de projet, qui connaît la pression, la température et les autres conditions, dans le choix de matériau pour joints. Le diagramme P-T ne garanti pas à lui seul l'idonéité du produit pour une application.

Puisque les conditions d'emploi dépendent des facteurs de l'union boulonnée qui sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité de garantie ne peut être déduite de l'information ou des recommandations faites sur cette fiche technique.

Nous nous réservons le droit de changer les propriétés du produit sans avis préalable.

##### ESSAI DE FLUAGE EN TEMPERATURE

CSA 45 – 1.5mm – 50 MPa – 200°C

Temps(seg)

_______ TEMPERATURE, augmentation

----------  EPAISSEUR, réduction

Déformation par fluage : pourcentage de perte d'épaisseur pendant un temps déterminé sous contrainte constante, appliqué à une vitesse déterminée, à une température spécifiée.

Fluage (%) = (réduction d'épaisseur sous compression à temps déterminé / épaisseur initiale du joint) X 100.

La capacité de résistance d'un joint aux efforts de compression à différentes températures est ainsi quantifié en utilisant l'Essai de Fluage en température.

L'écrasement du joint, soumis à une élévation de température et sous une charge de compression constante, est mesuré et enregistré pendant un certain temps. Ce comportement donne aussi des indications, en relation avec les autres variables de l'union boulonnée, sur sa capacité d'étancher dans les conditions désirées.

# Text boxes

1 Zone application satisfaisante sans étude spéciale

2. Zone dans laquelle l'application doit être faite après consultation

Une étude technique est recommandée

3. Zone d'application non-recommandée.

T

e

m

p

(°c)

é

p

(mm)