FILATURE BIOSOLUBLE

GENERALITES

Les fibres biosolubles ( biocéramiques ) sont obtenues par réduction chimique de fibres alcalino terreuses formées principalement par des silicates de calcium et magnésium. Ces fibres sont alliées à un faible pourcentage de cellulose lors de la mise en œuvre et  sont renforcées soit de fils en fibre de verre soit de fils d’acier en inconel.

Les produits biosolubles ont une excellente résistance aux températures élevées et aux chocs thermiques et un pouvoir exceptionnel comme isolant de la chaleur. Ils sont une parfaite alternative aux produits à base de fibres céramiques.

DONNEES TECHNIQUES

Température limite d’application en continu :

Pour les produits renforcés de fils inconel : 1050°C

Pour les produits renforcés de fils de verre : 650°C

Température de fusion : 1260°C

Pourcentage de cellulose : 20 %

TISSU

Une gamme de tissus, diverse en épaisseurs, appropriée à la fabrication de rideaux coupe feu, couvertures, vêtements de protection, compensateurs de dilatation, de matériau de revêtement d’isolement etc...

DIMENSIONS

Largeur 1000 mm

Epaisseur 2 mm - 750 gr / M²

Epaisseur 3 mm - 1350 gr / M²

BANDE

Principales applications :

Isolation thermique par recouvrements de conduites

Protection des chocs thermiques en recouvrement de pièces

Protection des tuyaux flexibles

Joints divers

DIMENSIONS

Epaisseur : 2 mm - 3 mm - 5 mm

Largeur : 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 50 - 70 - 75 – 80 – 100 – 150 – 200  mm

Bobines de 50 mètres pour épaisseurs 2 et 3 mm ( larg 10 à 120 mm )

Bobines de 25 mètres pour épaisseur 5 mm et épaisseurs 2 et 3 mm ( larg 150 et 200 mm )

TRESSE

Tresses rondes ou carrées pour portes de fours, fonderies, chauffage et chaudières à vapeur.

DIMENSIONS

| Carré | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lg bobine | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| Diamètre | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lg bobine | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

CORDON

Le cordon est obtenu par en torsadant les nappes de fibre

DIMENSIONS

| Diamètre | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lg bobine | 200 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 25 | 20 |