KAOWOOL PAPER

Papier céramique 1260°C

PAPIER D'ISOLATION THERMIQUE POUR HAUTES

TEMPERATURES

COMPOSITION

* Fibres de Silice

* Fibres d'Alumine

* Minimum de liants ajoutés

APPLICATIONS

* Le papier ASH 1260 est fabriqué à partir de fibres réfractaires très pures, particulièrement adaptées pour l'isolation à haute températures.

# CARACTERISTIQUES

* Couleur : blanc

* Température limite d'emploi : 1260°C

* Température minimum de fusion : 1760°C

* Densité : 210 kg/m3

* Retrait (après 4 h à 1260°C) : 3%

* Résistance rupture / traction : 750 kN/m2

* Diamètre moyen des fibres(micron) : 2 – 3

* pression de mesure de l'épaisseur (kg/P) : 3

* Liants./ Pertes au feu : 6%

* Très résistant et de manipulation aisée.

CONDUCTIBILITE THERMIQUE (norme BS 1902/69)

| Températures moyennes | Conductivité thermique (W/MK) |
| --- | --- |
| 100 | 0.048 |
| 300 | 0.07 |
| 500 | 0.105 |

DIMENSIONS

| Epaisseurs disponibles(mm) (mesurés à 3 kg/p) | 0.5 – 1 – 1.5 – 2.- 2.5 – 3 – 4 - 5 - 6 |
| --- | --- |
| Largeur des rouleaux(mm) | 1000 |