# MULTIGRAF SR

Graphite minéral expansé armé multicouche

## La feuille MULTIGRAF SR offre des caractéristiques techniques de très haut niveau.

Couches multiples de graphite expansé et de feuillard en acier inoxydable lisse de 0.05 mm

#### Pureté carbone garantie de 99 %

## CARACTERISTIQUES

Application idéale en présence de très forte pression interne (250 bars) dans les meilleures conditions de montage.

Bonne étanchéité même en cas d'incendie

Faible perte de poids à la température

Bonne résistance à la contrainte qui lui confère une bonne résistance à la pression

Manipulation aisée et facilité de mise en place du joint découpé (même grande dimension) grâce à sa rigidité.

Epaisseurs : 1.5 mm, 2 mm, 3 mm.

Dimensions :

- feuille standard :  1500 x 1500 mm, autres dimensions nous consulter.

## DONNEES TECHNIQUES

ép. 1.5mm : 2 inserts

Nombre d'inserts  inox ………………………………………………     ép.    2 mm : 3 inserts

ép.   3 mm : 5 inserts

ép.   4 mm  : 7 inserts

Teneur en graphite….…………………………………………..…….(98 %

#### Teneur en cendres.....…………………..…………………….….……..( 2%

Densité ASTM F1315.…….………………………………….….1.5 g / cmc

#### Chlorures lixiviables..……………….……………………………..( 50 ppm

Fluor.lixiviables.………………………….…..………………..…( 995 ppm

Sulfure lixiviables……….…………………………………………( 25 ppm

Compressibilité ASTM …..…………………………………………….40 %

Récupération élastique ASTM F152.…………………………………( 20 %

RésistAnce à la traction…………………………………………….( 20MPa

Température d'application :

Atmosphère inerte………………….…………………………………..700°C

Atmosphère oxydante…………….….…………………………………550°C

Pression maximum………………..……………………………….……250 bars

## QUALITE

MULTIGRAF SR : feuille de graphite renforcée avec une feuille métallique lisse en acier inoxydable AISI 316 L de 0.05 mm.