COMPENSATEURS DE DILATATION

La température maximale que peut supporter le matériel d’étanchéité est un point très important à considérer. Il faudra prendre les mesures nécessaires pour qu’il y ait un saut thermique suffisant à partir de la température du fluide manipulé (par exemple 800° C) et celle du matériel d’étanchéité (PTFE 200° C). Ce saut thermique est obtenu pour une T < 600° C avec des couches de tissus ignifugés qui, grâce à leurs qualités isolantes et leur résistance aux hautes températures, permettent des rendements extraordinaires. Pour des températures de T 600° C, il est absolument nécessaire d’avoir un type de compensateur avec une hauteur de brides suffisante pour pouvoir utiliser des couches d’autres matériaux isolants (par exemple de la laine minérale, de la fibre céramique, etc. ...), qui se fixent au moyen de mailles métalliques en acier inoxydable.

Ces  couches isolantes peuvent faire baisser la température de 1200° C du fluide manipulé, jusqu’à la température maximale de résistance des tissus ignifugés.

Les compensateurs de tissu ont un champ de pressions de travail qui peut aller de - 6000 à + 10000 mm colonne d’eau, mais il faut tenir compte que cela varie suivant le type de condensateurs et des matériaux de construction utilisés. Les pressions peuvent agir de l’intérieur à l’extérieur en cas de surpression ou inversement en cas de dépression. Dans les deux cas il se produit des déformations qui varient suivant la valeur des pressions, et qu’il faut considérer au moment du choix du type et du montage, pour éviter d’éventuelles influences ultérieures. (par exemple : avec des basses pressions le compensateur pourrait s’écraser contre le déflecteur...)

Il faut savoir que certains gaz ou fumées peuvent être corrosifs ou contenir des composants en suspension qui en se condensant peuvent forment des liquides corrosifs et attaquent les matériaux du compensateur en contact avec ces liquides. Dans ce cas-là on utilise des tissus spéciaux pour l’étanchéité.

Il faut également tenir compte du lieu de montage du compensateur et du milieu ambiant, afin que le traitement de l’extérieur du compensateur soit approprié pour mieux résister  et prolonger ainsi sa durée.

1 - MATERIAUX EXTERIEURS

Ils sont utilisés pour renforcer le compensateur du point de vue mécanique, car il peut se produire des efforts mécaniques additionnels provoqués extérieurement (coups, orages, poids, etc. ...)

En général ces matériaux sont imprégnés d’élastomère pour pouvoir présenter une meilleure résistance aux agents extérieurs et environnants, et pour éviter l’usure prématurée.

2 - TISSUS IMPREGNES

Ce sont des tissus totalement recouverts de mélanges spéciaux appliqués selon des méthodes spécifiques pour assurer leur étanchéité. Ils bouchent complètement les pores et les interstices. Ces imprégnations confèrent aux tissus une grande résistance aux produits chimiques et à la flamme.

Ils peuvent être utilisés en une ou plusieurs couches suivant le type et les conditions de service.

Dans certaines applications ils sont laminés avec des matériaux du groupe indiqué ci-après, pour pouvoir obtenir une plus grande résistance à la température, à l’attaque chimique, etc. ...

3 - LAMES D’ETANCHEITE

Ces éléments servent à rendre le compensateur absolument étanche car ils évitent toute fuite de gaz ou de fumée, avec des résultats supérieurs à ceux qui sont obtenus avec des matériaux du groupe précédent.

Leur compatibilité avec les fluides manipulés est très importante pour éviter les attaques chimiques qui les détruiraient. En ce qui concerne la compatibilité chimique, les températures ne doivent pas être supérieures aux températures de travail.

4 - MATERIAUX DE RECOUVREMENT INTERIEUR

Des tissus ignifugés utilisés comme matériel de choc qui permettent le saut thermique. Ces tissus résistent à la pression, à l’attaque chimique et aux températures de l’équipement.

5 - MATERIAUX ISOLANTS

Lorsqu’il se produit de grandes charges thermiques, on peut obtenir une bonne réduction grâce à ce matériel. Il peut être monté séparément ou en le combinant, compte tenu de ses caractéristiques de résistance à la température et la conductivité thermique.

6 -  MAILLE METALLIQUE

On l’utilise en cas de très hautes températures, lorsqu’il y a des matériaux isolants. Elles servent d’appui et de fixation pour ces matériaux et évitent qu’ils ne se détachent. Le matériel utilisé est de l’acier inoxydable, pour sa résistance aux produits chimiques et sa stabilité face aux hautes températures.

7 - DEFLECTEUR

Le déflecteur est la tôle de protection installée pour éviter l’érosion du compensateur due aux fumées, aux gaz, à la poussière et autres résidus solides. Il évite également l’accumulation de poussières dans les creux qui, en se solidifiant, pourraient provoquer le grippage de l’équipement.

Il sert également comme régulateur de pression et de température, en évitant la formation de turbulences, des pertes de charge et des écarts brusques de température dans le compensateur.

# INSTRUCTIONS GENERALES DE MONTAGE

Les compensateurs en tissu BELPAFLEX sont inspectés après leur fabrication et sont emballés convenablement pour assurer leur arrivée en bon état. Après réception on doit vérifier que tous les composants emballés sont en bonne condition. Une fois l’inspection faite, il est recommandé de les conserver dans leur emballage jusqu’au moment même de l’installation, particulièrement s’ils doivent être déplacés en un autre lieu.

Avant l’installation, il est préférable que les éléments du compensateur aient une température d’au moins 20° C pour obtenir une bonne flexibilité initiale. Ceci est important dans le cas de stockage à basse température.

Les compensateurs en BELPAFLEX doivent être montés après tous les travaux sur les conductions, brides, ... afin d’éviter les dommages accidentels de soudure, perçages ... Dans tous les cas, s’il y a soudure à proximité des compensateurs, on devra les protéger contre les températures excessives ou contre les projections et étincelles de soudure, en utilisant des tissus isolants.

Avant le montage, les brides et contre-brides doivent être examinées afin de vérifier qu’elles n’ont pas de bavures et sont de ce fait bien lisses, propres et parallèles.  De même pour la situation des trous et la distance entre brides, puisque les compensateurs en tissu doivent toujours être montés à la longueur indiquée sur le dessin. Si cette dimension varie, nous conseillons l’aide de notre service technique.

Les vis doivent être montées avec la tête vers le compensateur pour éviter que les boulons n’endommagent leur couche extérieure.

Les compensateurs en tissu ne doivent pas être traités avec des peintures anticorrosion ni avec des huiles, ces produits pourraient endommager les revêtements utilisés. Ils ne doivent pas plus être recouverts avec une isolation extérieure. De même pour les brides, puisqu’elles dissipent aussi beaucoup de chaleur.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE DES BANDES DE COMPENSATEUR

La méthode de fermeture des bandes de compensateur ouvertes est un des points les plus importants de leur installation : une jonction mal exécutée peut produire des fuites, réduire la durée de travail, augmenter le besoin d’entretien ... d’un compensateur, et ceci, même avec les meilleurs matériaux de base. C’est pour cela  que nous recommandons que les jonctions de bandes ouvertes soient réalisées en collaboration avec notre personnel technique et compétent, et le cas échéant en suivant très rigoureusement les recommandations suivantes :

1 - Vérifier la longueur à installer

2 - La jonction doit être réalisée dans le point de plus haut de la section de la conduite, De cette façon, on peut fixer les autres zones du compensateur en évitant des surcharges autour de la jonction.

3 - Les couches intérieures doivent être pliées une à une par recouvrement, avec une couture ou un adhésif spécial, en prenant soins d’espacer de 100 à 200 mm le point de jonction de chaque couche.

4 - La bande ou film de PTFE est jonctionnée selon les détails indiqués sur le dessin ci-joint.

5 - La couche extérieure est jonctionnée par recouvrement en utilisant un adhésif spécial suivant le type de conditions  de travail.

6 - Appliquer une pression sur la zone de jonction et s’assurer du séchage complet avant la mise en service de l’installation.

MONTAGE DES COMPENSATEURS OUVERTS A UNE OU PLUSIEURS COUCHES, AVEC JONCTION PREPAREE

Le raccordement doit débuter par la couche intérieure en avançant vers l’extérieure.

Pour faciliter le pressage, on travaillera la jonction sur une surface dure.

Les couches trop adhésivées peuvent être nettoyées à l’acétone, même au travers des couches.

Les zones de jonction seront pressées puis maintenues au repos pendant quelques heures pour que le séchage soit complet avant le montage du compensateur.

Sur une conduite horizontale ou avec légère pente, les raccordements doivent être placés sur la partie supérieure.