CM 1200

PLAQUE D’ISOLATION THERMIQUE SANS AMIANTE

A BASE DE FIBRES CERAMIQUES ET LAINE MINERALE

COMPOSITION

* Fibres céramiques

* Laine minérale

* Charges minérales pures et stables

* Un faible pourcentage de liants organiques

CARACTERISTIQUE

* Température d’emploi maxi en continu 1200° C

* Masse volumique DIN 3752 (kg/cm3) : 850

* Coefficient de conductivité thermique 0,10

* Résistance à la traction DIN 52910 (nmm²) : 2,8

* Compressibilité : 59 %

* Perte d’élasticité : 24 %

* Perte au feu DIN 52911 : 22 %

* Absorption d’eau (1 heure) : 65 %

UTILISATION

* Isolation de fours et enceintes cylindriques

* Joints pour électroménager

* Barrière thermique

COMPDITIONNEMENT

* Format standard 1000 x 1000 mm

* Tolérance sur épaisseur : +/- 10 %

BOITES STANDARD

| Epaisseur en mm | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nbre de plaques/Bte | 30 | 25 | 20 | 17 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 |
| Dimensions en mm |
| 1000 | x | 1000 |