CM 850

PLAQUE D’ISOLATION THERMIQUE SANS AMIANTE

A BASE DE FIBRES MINERALES

COMPOSITION

* Fibres minérales et charges 90 %

* Liants et cellulose 10 %

* Composition chimique :

SiO2 44 %  -  A12O3 30 %  -  Fe2O3 1 %  -  K2O 1 %  -  Na2O 1 %

* Charges organiques + 9%

* Divers + 1 %

CARACTERISTIQUE

* Couleur : Blanc gris

* Densité (20° C) : 0,9 g/cm3

* Température maxi d’utilisation 850° C

* Perte au feu selon DIN 52911 : 18 %

* Humidité - 5 %

* Conductibilité thermique selon DIN 52612 : 0,10 W/mK

( à une température moyenne de 400° C)

* Classement MO

* Tolérance épaisseur admissible : +/- 10 %

* Tolérance en largeur +/- 10 mm

* Résistance à la traction : 3,0 N / mm²

UTILISATION

* Isolation thermique

Remplace l’amiante dans pratiquement toutes ses application

* Tous joints découpés.

CONDITIONNEMENT

* Format standard 1000 x 1000 mm

* Epaisseurs de 1 à 10 mm

| Epaisseur en mm | 1* | 1.5* | 2 | 2.5* | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nbre de plaques/Bte | 50 | 30 | 25 | 20 | 17 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 |

Les épaisseurs avec * ne sont pas tenues en stock