BELPA® CSA-520

Fibre et élastomère comprimés

# FEUILLE COMPRIMÉE A HAUTE QUALITÉ D’EMPLOI UNIVERSEL

Feuille comprimée de haute qualité à base d’élastomère NBR, renforcée par des fibres d’aramide et des fibres inorganiques avec la technologie la plus avancée. On obtient ainsi une feuille á haute résistance mécanique et thermique, avec une basse perméabilité au gaz et un Stress résiduel selon  la norme BS 7531, qualification GRADE X. BELPA CSA 520 est excellent pour  la plupart des services industriels, avec un très bas fluage en chaud, qui fait du produit la solution idéale dans toute la gamme des services et équipements.

CARACTERISTIQUES

Couleur Vert

Epaisseurs: 0,5 mm; 0,8 mm; 1 mm; 1,5 mm; 2 mm; 3 mm

Dimensions de la feuille standard: 1500 x 1500 mm  (autres dimensions sur demande)

DONNEES TECHNIQUES

Propriétés originales typiques pour épaisseur 2 mm

Densité ((10%)………………………………………..............1.65 g/cm3

Compressibilité ASTM F-36 A….......................................….7-15 %

Récupération élastique ASTM F-36 A…............................….> 55 %

Résistance à la traction transversale ASTM F-152………......13 MPa

Perméabilité au gaz DIN 3535/6..........................................….<0.4 cm3/min

Stress Résiduel (BS 7531 1.5 mm 300°C/16H) ……..........….25 MPa

Module de compression à 200°C…………........................…..10 – 11 %

Module de compression à Ta ambiante……........................…..10 %

Fluage à Ta ambiante..................................……………………3

Fluage à 200°C.................................………………………….0.9

Augmentations ASTM F-146…….......................................…EPAISSEUR

ASTM huile N°1 5h 150°C.................................................….< 2%

ASTM huile N°3 5h 150°C.................................................….< 4%

ASTM fuel B 5h RT………...............................................…..< 6%

DIAGRAMME P-T

Puisque les conditions d'emploi dépendent des facteurs de l'union boulonnée qui sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité de garantie ne peut être déduite de l'information ou des recommandations faites sur cette fiche technique.

Nous nous réservons le droit de changer les propriétés du produit sans avis préalable.

ESSAIS DE FLUAGE EN TEMPERATURE

________TEMPERATURE, augmentation

________EPAISSEUR, réduction

DEFORMATION PAR FLUAGE :

Pourcentage de perte d'épaisseur pendant un temps déterminé sous contrainte constante, appliquée à une vitesse déterminée, à une température spécifiée.

Fluage (%) = (réduction d'épaisseur sous compression à temps déterminé / épaisseur initiale du joint) x 100

La capacité d'un  joint de résister aux efforts de compression à différentes températures est ainsi quantifiée en utilisant l'essai de fluage en température .

L'écrasement du joint, soumis à une élévation de température et sous une charge de compression constante, est mesuré et registré pendant un certain temps. Ce comportement donne aussi des indications, en relation avec les autres variables de l'union boulonnée, sur la capacité d'étancher du joint dans les conditions désirées.