# BELPA® CSA 90

Fibre et élastomère comprimés

Feuille pour joints sans amiante

Feuille comprimée de haute qualité à base d’élastomère NBR, renforcée par des fibres d’aramide et des fibres inorganiques, qui font apport de résistance à la température et à l’hydrolyse. Sa résistance à la compression, sa bonne résistance à la traction et très basse perméabilité au gaz, permettent de couvrir la plupart des services industriels, en particulier ceux de l’industrie chimique et pétrochimique, ou la haute résistance a la température et a la pression doivent être combinées.

CARACTERISTIQUES

Il s’agit d’un matériau avec excellente résistance aux huiles, hydrocarbures, alcalis, et aussi à la vapeur à des pressions modérées. Les feuilles peuvent être fournies avec insertion métallique et sont munies d’une finition anti-adhérente extérieure.

Epaisseurs : 0.8mm ; 1mm ; 2mm ; 3mm

Dimensions de la feuille standard : 1500 X 1500 mm ( autres dimensions sur demande )

Couleur: violet

DONNEES TECHNIQUES

Densité (( 10 %)……………………………………………………..…..1,6 g/cm³

Compressibilité ASTM F-36A…………………………………………...7 % - 15 %

Récupération élastique ASTM F-36A……………………………………> 45 %

Résistance à la traction transversale ASTM F-152………..…….……….13 Mpa

Perméabilité au gaz DIN 3535/4………………………………………….< 0,5 cm³/min

Augmentation de l’épaisseur ASTM F-146 après immersion dans :

ASTM oil N° 1 5 heures 150° C………………………………< 1 %

ASTM oil N° 3 5heures 150° C……………………………….< 3 %

ASTM fuel B 5 heures 20° C………………………………….< 5 %

DIAGRAMME P-T

Zone foncée : applications satisfaisantes

Zone claire : nous consulter pour recommandations techniques

HOMOLOGATION GAZ

DVGW : Deutscher Verein des   Gas-und Wasserfaches e. V   Gaswärme-Institut e. V. essen

DIN DVGW 98-0767-GNE   DIN 3535 – FA