FILATURE CERAMIQUE

GENERALITES

Les produits à base de fibres céramiques possèdent une haute résistance thermique. Ils ont une faible conductibilité thermique et pas de dilatation thermique. Tous les produits sont renforcés soit de fils en fibre de verre soit de fils d’acier en inconel.

DONNEES TECHNIQUES

Température limite d’application en continu :

Pour les produits renforcés de fils inconel : 1260°C

Pour les produits renforcés de fils de verre : 750°C

Température de fusion : 1760°C

Pourcentage de matière organique : +/- 16%

Composition chimique :

Alumine 44%

Silice : 52%

TISSU

Une gamme de tissus, diverse en épaisseurs, appropriée à la fabrication de rideaux coupe feu, couvertures, vêtements de protection, compensateurs de dilatation, de matériau de revêtement d’isolement etc...

DIMENSIONS

Largeur 1000 mm

Epaisseur 2 mm - 750 gr / M²

Epaisseur 3 mm - 1350 gr / M²

BANDE

Principales applications :

Isolation thermique par recouvrements de conduites

Protection des chocs thermiques en recouvrement de pièces

Protection des tuyaux flexibles

Joints divers

DIMENSIONS

Epaisseur : 2 mm - 3 mm - 5 mm

Bobines de 25 mètres

Largeur : 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 50 - 70 - 75 – 80 – 100 – 150 – 200  mm

TRESSE

Tresses rondes ou carrées pour portes de fours, fonderies, chauffage et chaudières à vapeur.

DIMENSIONS

| Carré | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lg bobine | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| Diamètre | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lg bobine | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |

CORDON

Le cordon est obtenu par en torsadant les nappes de fibre

DIMENSIONS

| Diamètre | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lg bobine | 200 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 25 | 20 |