FILATURE VERRE

GENERALITES

Le matériau de base pour la fabrication de tissus, cordons, tresses, etc … est la fibre de verre du type E texturisé.La texturisation entraine une augmentation du volume et une amélioration des propriétés d’isolation.

Les produits en fibre de verre sont très flexibles.

Les produits peuvent comporter une insertion d’acier Nickel-Chrome dans le but de donner une plus grande résistance mécanique.

DONNEES TECHNIQUES

Température limite d’application en continu : 550°C

Température d’application en pointe : 650°C

Diamètre des fibres : 9 microns.

Incombustible, résistante aux huiles, gaz, solvants, acides et bases.

TISSU DE VERRE

Une gamme de tissus, diverse en épaisseurs, appropriée à la fabrication de rideaux coupe feu, couvertures, vêtements de protection, compensateurs de dilatation, de matériau de revêtement d’isolement etc...

DIMENSIONS

Largeur 1000 mm

Epaisseur 2 mm - 750 gr / M²

Epaisseur 3 mm - 1350 gr / M²

BANDE VERRE

Principales applications :

Isolation thermique par recouvrements de conduites

Protection des chocs thermiques en recouvrement de pièces

Protection des tuyaux flexibles

Joints divers

DIMENSIONS

Epaisseur : 2 mm - 3 mm - 5 mm

Largeur : 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 50 - 70 - 75 – 80 – 100 – 150 – 200  mm

TRESSE VERRE

Tresses rondes ou carrées pour portes de fours, fonderies, chauffage et chaudières à vapeur.

DIMENSIONS

| Carré | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lg bobine | 125 | 100 | 75 | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 20 | 15 | 10 |

| Diamètre | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lg bobine | 125 | 100 | 75 | 50 | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 15 | 10 |

CORDON VERRE

Le cordon est obtenu par en torsadant les nappes de fibre de verre

DIMENSIONS

| Diamètre | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lg bobine | 400 | 300 | 250 | 200 | 100 | 75 | 75 | 50 | 50 | 25 | 25 | 20 |