FLEXOID

"Papier indéchirable"

CARACTERISTIQUES

Fibres cellulosiques imprégnées par un liant gélatineux et plastifiant.

Excellente résistance aux huiles, carburants, hydrocarbures, eau, graisses.

Température maximum d'utilisation : 120°C

Disponible en rouleaux ou en feuilles de différentes épaisseurs. (en mm)

0,15 – 0,2 – 0,25 – 0,3 – 0,4 – 0,5 – 0,8 – 1 – 1,2 – 1,6 – 2 – 2,4 – 3,2

Non approprié aux alcalis, aux acides et à la vapeur.

##### Très économique

Des précautions sont à prendre quant aux variations de température (humidité) afin d'éviter les changements dimensionnels

# UTILISATION

Utilisation principale sur le marché AUTOMOBILE

Utilisation limitée sur le marché INDUSTRIEL, en raison de sa faible résistance à la chaleur et aux produits chimiques.

Carburateurs, pompe à essence, pompe à huile, filtre à huile, thermostat, pompe à eau, carter………..

###### SPECIFICATIONS

| Température maximum d'utilisation | 120°C | 270°F |
| --- | --- | --- |
| Couleur | Beige |  |
| Compressibilité | 25% -40% |  |
| Reprise | 40%Min. |  |
| Résistance à la traction | 13.79 MN/m2Min | 2.000 psi Min. |
| Propriétés de résistance liquide après 22h | de 21°C(70°F) à | 30°C(85°F) |
| ASTM Oil No.3 | > de poids : 15% Max. | > épaisseur : 5% Max |
| ASTM réf Fuel B | > de poids : 15% Max | > épaisseur : 5% Max |
| Eau distillée | > de poids : 90% Max | > épaisseur : 30% Max |