Hypalon

Propriétés physiques de base

Couleur : noir

Dureté (Shore A) : 70 ( 5

Masse volumique (g/cm3) : 1,43 ( 0,05

Résistance à la rupture (N/mm2) : ( 7,0

Elongation à la rupture (%) : ( 250

Résistance du produit aux températures

Températures (°C)

Test court (10h) : +120

Test long (1000h) : de –20 à +100

Homologations, caractéristiques particulières

néant

Observations

Résiste aux acides, aux solutions alcaliques, et aux huiles aliphatiques

Ne résiste pas aux huiles aromatiques et aux hydrocarbures