RUBAN D'ETANCHEITE

EN

TEFLON®  P.T.F.E.

COMPOSITION

Le ruban d'étanchéité est composé de 100% TEFLON® P.T.F.E. et est très utilisé pour l'étanchéité sur filetages en métal et matière plastique.

DONNEES TECHNIQUES

## Le ruban d'étanchéité TEFLON® P.T.F.E. à une haute résistance à tous les produits chimiques et solvants, à l'exception des gaz fluorés à haute température, des métaux alcalins en fusion ou en solution.

La température d'utilisation est comprise entre –200°C et + 260°C.

Le ruban d'étanchéité TEFLON® P.T.F.E. est inodore,  insipide, insoluble et à très bas coefficient de friction.

# DIMENSIONS STANDARD

| Codes GAMME STANDARD | Dimensions | Couleur BOITIER |  | Codes gamme PROFESSION …..NELLE | Dimensions | Couleur BOITIER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B200.04 B200.44 B200.44GR12 | 12mmx12mtx0.076mm 12mmx12mtx0.10mm 12mmx12mtx0.10mm HD | BLANC ROUGE ORANGE |  | C300.03 D400.03 C300.53 D400.53 B200.44GAZ B200.24OXYGENE B200.24ORO | 19mmx12mtx0.076mm 25mmx12mtx0.076 19mmx15mtx0.20mm 25mmx15mtx0.20mm 12mmx12mtx0.10mm 12mmx12mtx0.10mm HD 12mmx12mtx0.10mm HD | BLEU BLEU VERT JAUNE JAUNE BLEU TRANSP |

HD = Haute Densité

Nous pouvons fournir sur demande BOBINES/COUVERCLES COLORES AVEC MARQUAGE , et réaliser d'autres dimensions également sur demande.