SUPERWOOL PAPER 607®

Papier Bio 1100°C sans céramique

## Description

Superwool® Paper 607® est fabriqué à base de fibres de qualité 607 et résistant à des isolations moyennes et hautes températures. La production élaborée avec une technique de pointe assure la répartition uniforme des fibres et un contrôle régulier de l'épaisseur et de la densité.

Superwool® Paper 607® à base de fibres minérales, soluble et amorphe est aggloméré avec un minimum de liant organique soigneusement sélectionné ceux-ci brûlent proprement lors de la première chauffe aux environs de 300°C.

Superwool® Paper 607® bénéficie d'excellentes propriétés : traction, flexibilité, facile à manipuler et est apte aux applications de découpage, roulage, pliage et composition stratifiés.

### Avantages					Applications

* Excellente résistance à la traction	* Isolant thermique

* Bonne récupération élastique		* Joints d'étanchéité

* Faible teneur en impureté		* Joints de gonflement ( d'expansion )

* Epaisseur précise		* Traitement de la chaleur contrôle de température

* Lisse des deux faces		* Formes découpées pour les appareils de chauffage domestique

* Résistance au choc thermique		* Isolant thermique pour automobile ( silencieux, échappement catalyseur )

* Très bonne conductivité thermique	* Joints pour coulée d'aluminium

* Résiste à l'aluminium fondu		* Protection au feu

#### Propriétés

* Température de Classification		°C			1050

Propriétés mesurées aux conditions ambiantes ( 23°C / 50 % RH )

*Couleur					Blanc

* Densité ( moyenne )		Kg / m3			210

* Force élastique		Mpa			> 0.65

#### Performances haute température

* Perte au feu		%			8

* Conductivité thermique :

200°C		W / m.K			0.055

400°C		W / m.K			0.092

600°C		W / m.K			0.137

800°C		W / m.K			0.193

* Diminution linéaire à 1000°C		%			2

##### Conditionnement et emballage

Superwool® Paper 607® est disponible en rouleaux de 1000 mm de largeur,

emballé dans des cartons.

| Epaisseur en mm | Longueur |
| --- | --- |
| 0.5 | 80 |
| 1 | 40 |
| 2 | 20 |
| 3 | 15 |
| 4 | 10 |
| 5 | 10 |
| 6 | 10 |